المكتبة الجامعية المركزية

معلومات حول الأطروحة أو المذكرة

الاسم واللقب: صالحي شهيناز ; حاتي مروى

الكلية: العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة

القسم: العلوم المادة

التخصص: فيزياء المواد

المستوى: سنة ثانية ماستر

رقم الهاتف: 0675938678     0667830624

عنوان الإيمايل:

salhi1998chahinez1811@gmail.com

marwahati22@gmail.com

عنوان المذكرة أو الأطروحة: Effet de la température du substrat sur les propriétés optiques des films minces de NiO déposés par spray pyrolyse.

المؤطر:   خشبة مراد

تاريخ المناقشة للأطروحة (اليوم والشهر والسنة( :16/06/2022

السنة الجامعية: .2022/2021

الملخص كاملا بجميع اللغات المتوفرة:

Résumé :

Ce travail porte sur l'étude des films minces d'oxyde de nickel () déposés par la méthode de spray pyrolyse. Nous avons choisi cette technique à cause de sa simplicité et son faible coût de l’appareil. Le but de notre travail est l'étude de l'effet de la température du substrat sur les propriétés optiques des couches minces de  déposées sur des substrats de verre. Pour cela, une série d'échantillons a été élaborés en variant la température du substrat de  à . Nous nous sommes intéressés à l'étude des caractérisations optiques par spectrophotométrie UV-Visible. Les résultats des caractérisations optiques montrent qu'il est possible d'obtenir des films minces d'oxyde de nickel transparent dans le visible avec une transmittance de  à . les valeurs du gap optique varient entre  et .

Mots clés : Couches minces, Oxyde de nickel, Spray Pyrolyse, température du substrat, UV-Visible.

ملخص:

يركز هذا العمل أساسا على دراسة الأغشية الرقيقة من أكسيد النيكل () المترسبة بطريقة الانحلال الحراري بالرش.  تم اختيار هذه التقنية لما تتميز به من بساطة وانخفاض تكلفة الأجهزة.  الهدف من هذا العمل هو دراسة تأثير حرارة الركيزة على الخصائص البصرية للطبقات الرقيقة من  المترسبة على ركائز من الزجاج.  لهذا، تم تحضير سلسلة من العينات وذلك بتغيير درجة حرارة الركيزة في كل مرة من [ إلى  درجة مئوية]. تم الاهتمام بدراسة الخصائص البصرية بواسطة مطيافية الأشعة فوق البنفسجية والمرئية. بينت دراسة هذه الخصائص أنه من الممكن الحصول على أغشية رقيقة من أكسيد النيكل شفافة في المجال المرئي مع نفاذية تتراوح قيمتها بين  إلى ، وعاتمة في المجال فوق البنفسجية حيث تختلف قيم عصابة الطاقة بين  و  إلكترون فولط.

الكلمات المفتاحية: الأغشية الرقيقة، أكسيد النيكل، الانحلال الحراري بالرش، حرارة الركيزة، مطيافية الأشعة فوق البنفسجية والمرئية.

Abstract :

This work is devoted to the development of nickel oxide () thin films by spray pyrolysis method. We chose this technique because of its simplicity and low cost of the device. The effect of the substrate temperature on the optical properties of  thin films were investigated. The obtained films are characterized by UV-Visible spectroscopy. For this reason, a series of samples was deposited on glass substrates with different substrate temperatures from []. The optical analysis shows that the  thin films are transparent () in the visible region and the values of the optical band gap varied between  and .

Key words: thin films, Nickel oxide, Spray pyrolysis, substrate temperature, UV-Visible.